Часть VII. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-18878-19

Выполнение работ по ремонту тротуаров по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина с ПК0+00 по ПК2+66

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Битумы нефтяные дорожные (по ГОСТ 22245-90) | - Марка | БНД 60/90 и/или БНД 90/130 |  |
|  | Асфальтобетонная смесь (по ГОСТ 9128-2013) | - Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен | мелкозернистая |  |
|  |  | - Марка | II |  |
|  |  | - Тип | Б |  |
|  | Плиты железобетонные для покрытий городских дорог (по ГОСТ 21924.0-84) | - Размеры (ШхД |  | не менее 1200х3000 мм |
|  |  | - Толщина |  | не менее 140 мм |