Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту горизонтальной дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское

- Требования к технологии выполнения работ:

## 1.1. Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (раздел 5.1). Горизонтальную разметку следует выполнять только на подготовленной (промытой, сухой, обеспыленной, обезжиренной, шероховатой) поверхности покрытия согласно требованиям СП 78.13330.2012 (п. 15.10). Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики.

## Горизонтальную разметку следует выполнять при температуре не ниже 15 °С - нитрокрасками.

## В случаях необходимости нанесения горизонтальной дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.

1.2. При нанесении разметки соблюдать отклонение размеров разметки от установленных по ГОСТ Р 51256-2018 и ГОСТ Р 52289-2019.

## Края линии разметки должны быть ровными, допускается отклонение краев не более 5 мм на 0,5 м. Разметка не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм.

## При наличии участков с зауженным асфальтобетонным покрытием (6,0 – 6,5 м) разметку наносить в пределах существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части.

## 1.3. Ширина линий дорожной разметки наносится в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018.

## Все материалы, применяемые для выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, должны соответствовать ГОСТ 32830-2014, ГОСТ 32848-2014.

- Общие требования к выполнению работ:

## 2.1. При выполнении работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки следует выполнять все работы в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на момент производства работ в Российской Федерации:

## - Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

## - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

## - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №187-ФЗ «О техническом регулировании»;

## - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

## - ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

## - ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

## - ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

## - ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

## - ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;

## - ГОСТ Р 52576-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»;

## - ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»;

## - ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;

## - ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;

## - ГОСТ Р 54809-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля»;

## - СП 78.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1,2);

## - СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

## - ОДМ 218.6.020-2016 «Методические рекомендации по устройству дорожной разметки»;

## - ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введен в действие распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р;

## - Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки, введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис.

  - Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

  - На каждую бригаду подрядной организации должно быть назначено должностное лицо, ответственное за выполнение работ. У каждой бригады на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля и, при наличии, рекламациями Заказчика, схема организации дорожного движения, копии паспортов и санитарно-эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые, в ходе выполнения работ, разметочные материалы, правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения материалов, копии экологического (гигиенического) сертификата или другой документ, подтверждающий экологическую (гигиеническую) безопасность материала, сертификаты соответствия. Присутствие должностного лица при проведении работ обязательно.

## У подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки в соответствии с Рекомендациями по контролю качества горизонтальной дорожной разметки, введенными в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис.

## 2.4. Загрузка и заправка техники разметочным материалом:

## Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги.

## 2.5.  Соответствие светотехнических характеристик горизонтальной дорожной разметки.

## Коэффициент яркости дорожной разметки, коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии, коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении, должны соответствовать значениям, указанным в таблицах №№ 7, 8 ГОСТ Р 52289-2019.

## Требования к коэффициенту яркости, коэффициенту светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении и коэффициенту световозвращения дорожной разметки должны сохраняться для разметки, выполненной из лакокрасочных материалов, термопластиков или холодных пластиков с толщиной нанесения менее 1,5 мм. – не менее одного месяца эксплуатации (п. 5.1.12 ГОСТ Р 51256-2018).

## При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки в течение срока обеспечения функциональной долговечности допускается снижение значений коэффициента яркости, коэффициента световозвращения и коэффициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении, приведенных, приведенных в таблицах №№ 7, 8 ГОСТ Р 52289-2019, не более чем на 25%.

- Техника безопасности при производстве работ:

## В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь схемы организации движения в местах краткосрочных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.

## Подрядчик обеспечивает допуск к работе по нанесению горизонтальной разметки лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

## Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

## Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку.

- Организация и проведение контроля качества горизонтальной дорожной разметки:

## Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис) и должен осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 54809-2011.

## При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания.

## По результатам входного контроля качества Подрядчик составляет акт, который предоставляется Заказчику.

## Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров разметки в процессе производства работ требованиям нормативных документов.

## Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ, разработанном в соответствии с ОДН «Методические рекомендации по устройству горизонтальной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р.

## В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров требованиям настоящего Технического задания.

## Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

## Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

## В приемке выполненных работ при необходимости может принимать участие и сотрудник ОГИБДД МВД.